# Міністерство освіти і науки України

Державний Вищий навчальний заклад

«Придніпровська державна академія

будівництва та архітектури»

# Кафедра технології будівельних матеріалів,

# виробів ТА конструкцій

методичні вказівки

до проведення НАВЧАЛЬНО-дослідної

ПРОФЕСІЙНОЇ практики

для студентів ступеня бакалавра

спеціальності

192 «будівництво та цивільна інженерія»

спеціалізації

«ТехнологіЇ будівельних

конструкцій, виробів і матеріалів»

денної та заочної форм навчання

# Дніпро

# 2018

методичні вказівки до проведення навчально-дослідної професійної практики для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Сторожук М. А., Дехта Т. М. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 15 с.

У методичних вказівках приведені програми навчально-дослідної професійної практики студентів 2 курсу, які передбачені навчальним планом спеціальності «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Наведені мета, задачі та зміст практики, вимоги до складання звіту, правила техніки безпеки. вказано тривалість навчальної практики та семестр її проведення.

Програма практики складена на основі затвердженого робочого навчального плану. Методичні вказівки призначені для студентів денної форми навчання.

Укладачі:  Сторожук М. А., д.т.н., проф. кафедри технології будівельних

матеріалів, виробів та конструкцій ДВНЗ ПДАБА;

Дехта Т. М., к.т.н., доц. кафедри технології будівельних

матеріалів, виробів та конструкцій ДВНЗ ПДАБА.

Відповідальний за випуск: Шпирько Н. В., д.т.н., проф., завідувач

кафедри технології будівельних матеріалів, виробів

та конструкцій ДВНЗ ПДАБА.

Рецензент: Шаповалова О. В., к.т.н., доц. кафедри технології будівельних

матеріалів, виробів та конструкцій ДВНЗ ПДАБА.

# Затверджено на засіданні кафедри

технології будівельних матеріалів,

виробів та конструкцій ПДАБА

протокол №6 від 10.12.2018 р.

Зав. каф. ТБМВК

Шпирько Н. В.

# Затверджено на засіданні

Президії методичної ради

ПДАБА

Протокол №3 (120) від 18.12.2018 р.

ЗМІСТ

Передмова…………………………………………………………………..3

1. Організація практки….…………………………………………..4

1.1. Загальні положення…………………………………………………....4

1.2. Задачі і порядок проходження…………………...…………………...4

2. Методичні вказівки до проведення практики………....5

2.1. Загальні положення………………………………………………..…..5

2.2. Обов`язки практиканта………………………………………………..7

2.3. Обов`язки керівника практики від академії…………………….…....8

2.4. Обов`язки керівника практики від виробництва………………….....8

3. МЕТА, ЗАвдання ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ,

СКЛАДАННЯ ЗВІТУ................................................................................9

3.1. Зміст практики…………………………………………………………9

3.2. Вимоги до звіту……………………………………………………….10

4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПРИ ПРОХОДЖЕННІ ПРАКТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ……...11

4.1. Загальні положення……………………………………..………...….11

4.2. Техніка безпеки на робочому місці………………………..………..12

4.3. Попередження від небезпечностей та шкідливостей……...……….13

4.4. При використанні ручного і механізованого інструменту………...13

4.5. Захист від ураження електричним струмом…………………...…...14

4.6. Попередження пожежі……………………………………………….14

Список використаної літератури………………………………………...15

# ПЕРЕДМОВА

# Основним завданням в галузі будівництва, промисловості будівельних матеріалів та конструкцій є значне поліпшення якості продукції, зниження її вартості та підвищення економічної ефективності виробництва. З урахуванням цього студенту необхідно проявити ініціативу і прагнення, внести щось якісне нове у технологію, організацію виробництва і керування підприємством – місце проходження практики. Це буде сприяти розвитку технічного кругозору, творчої ініціативи і здібностей до самостійної економічної і інженерної роботи на виробництві.

навчально-професійна практика – є важливим видом навчально-виховного процесу, в якому здійснюється безпосередня підготовка студентів до професійної діяльності.

У методичних вказівках наведена програма практики для студентів 2 курсу, яка передбачена навчальним планом для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «будівництво та цивільна інженерія». Проходження практики повинно сприяти здобуванню студентами практичних умінь і навичок, які необхідні для майбутньої інженерної діяльності за спеціальністю, а також для закріплення знань зі спеціальних і суспільних дисциплін.

Програма практики складена на основі затвердженого робочого навчального плану.

Цей вид практики проходять студенти після 4-го семестру навчання. Тривалість практики 3 тижні.

1. Організація практикИ

1.1. Загальні положення

Загальне керівництво навчально-професійною практикою здійснює спеціалізована кафедра – технологія будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Кафедра направляє студентів на практику на підприємства по виробництву збірних залізобетонних конструкцій, будівельних матеріалів та виробів (ДБК, ЗБК, СБК, ЗКПД, ЗЗБВ, ЗСМ та ін.). Базою практики можуть бути тільки підприємства з високою продуктивністю праці, на яких застосовуються передові технології виробництва.

Студентів направляють на практику у відповідності з договорами, які підписує академія з підприємства (базами практики), і оформлює наказом по академії не пізніше 10 днів до початку практики.

До виїзду на практику студент зобов`язаний отримати на кафедрі направлення, щоденник та інші документи, пройти інструктаж про порядок проходження практики та ознайомитися з основними положеннями із техніки безпеки та противопожежної безпеки.

Студенти, які не пройшли практику, вважаються невстигаючими.

1.2. Завдання і порядок проходження практики

Чинним навчальним планом для студентів спеціальності 192 «будівництво та цивільна інженерія» на 4 семестрі передбачається надбання однієї із робочих професій. Після завершення теоретичних і практичних занять для закріплення отриманих знань і навиків передбачається проходження навчально-професійної практики у бригадах на робочих місцях у відповідності з професією, яку передбачається отримати (формувальник, арматурник, оздоблення будівель та будівельних конструкцій). Студент проходить практику під керівництвом досвідчених робітників-інструкторів виробничого навчання.

2. Методичні вказівки до проведення практики

2.1. Загальні положення

Загальне адміністративне керівництво навчально-професійною практикою здійснюється завідуючим відділом виробничої практики академії (ВВП) і деканом факультету.

Навчально-методичне керівництво здійснює кафедра, разом з ВВП визначає бази практики і готує проект наказу з призначенням керівників практики від академії.

Керівництво практикою здійснюють найбільш кваліфіковані викладачі кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, і керівні інженерно-технічні працівники підприємств, на яких студенти проходять практику.

практика включає наступні частини:

-   виробнича;

- суспільна;

- науково-дослідна;

- екскурсії.

Суспільна практика передбачає проведення заходів, які направлені на надбання кожним студентом необхідних знань і навиків у області суспільної роботи у трудовому колективі.

Студент зобов`язаний вибрати одну із перерахованих форм суспільної практики:

- прийняти участь у підготовці і проведенні культурно-масових

заходів, оформленні наглядної агітації (за планом підприємства);

- прийняти участь у проведенні соціальних досліджень (за планом

підприємства);

- розповісти молоді підприємства про академію, умовах вступу в

академію і агітувати за цей вступ (для цього студент отримує на

кафедрі необхідні матеріали та інструктаж);

- вивчити суспільні форми керівництва виробництвом і

проаналізувати їх структуру, плани та методи їх роботи;

- прийняти участь у проведенні спортивно-масових заходів,

художньої самодіяльності, вечорів відпочинку та ін.

Студент вибирає тему для наукового дослідження, яку затверджує керівник практики від академії.

Теми наукових досліджень, які рекомендуються студенту:

- оцінка раціональності компоновки обладнання технологічної лінії

по виробництву конструкцій та виробів;

- обґрунтування та вибір теплових установок для теплової обробки

бетонних та залізобетонних виробів;

- визначення впливу основних технологічних факторів на

ефективність виробництва;

- визначення залежності міцності важкого бетону від якості

заповнювачів, що використовуються (вид, гранулометричний

склад заповнювачів, наявність домішок, що забруднюють

заповнювач та ін.);

- визначення залежності міцності важкого бетону від марки та

витрат цементу;

- визначення впливу співвідношення між дрібним та крупним

заповнювачами на якість та властивості  бетонної суміші і

міцностні характеристики бетону;

- визначення коефіцієнтів у формулі міцності бетону, які

враховують якість заповнювачів, що застосовуються для

приготування бетонної суміші;

- визначення впливу режиму віброущільнення на міцність бетону;

- визначення ефективності використання пригрузу;

- визначення впливу режиму повторного вібрування на міцність

бетону;

- визначення впливу активних мінеральних добавок на міцність

бетонів;

- дослідження можливості зниження витрат цементу за рахунок

використання активних мінеральних добавок;

- визначення міцності та щільності керамзитобетону у залежності від

гранулометричного складу заповнювачів, що використовуються;

- визначення залежності міцності та щільності керамзитобетону від

витрат в`яжучого та води;

- визначення впливу витрат води, повітряно-втягуючих добавок на

міцність та щільність легкого бетону;

- визначення впливу пластифікуючих добавок на пластичність

бетонної суміші та міцність бетонів, що тверднуть у природних

умовах. Дослідження можливостей економії цементу за

допомогою добавок-пластифікаторів;

- визначення впливу режиму теплової обробки на міцність важкого

бетону (тривалість попередньої витримки перед тепловою

обробкою, ізотермічний прогрів, охолодження);

- визначення впливу режиму теплової обробки на міцність

керамзитобетону з пластифікуючими добавками та без них.

Результати дослідної роботи представлені у вигляді окремого розділу звіту про практику. Цей розділ повинен містити такі розподіли:

- обґрунтування та мета досліджень;

- методика досліджень, обладнання, що використовуються;

- сировинні матеріали, що використовуються;

- результати досліджень, які оформлені у вигляді текстової

частини, таблиць та графіків;

-   висновки роботи.

Керівники практики від академії та виробництва зобов`язані організувати екскурсії на інші передові підприємства, передбачити відвідування пам`ятних та історичних місць (як правило, у позаробочий час).

Після закінчення практики студент зобов`язаний:

- отримати характеристику про свою виробничу та суспільну діяльність; характеристика завіряється адміністрацією підприємства;

- скласти звіт про практику і завірити його підписами керівника підприємства, при можливості захистити звіт безпосередньо на виробництві.

2.2. Обов`язки практиканта

Під час проходження виробничої практики студент зобов`язаний приймати активну участь у всіх заходах, які проводяться на підприємстві, сприяти виконанню виробничих планів, бути прикладом дисциплінованості, організованості, приймати активну участь у суспільному житті колективу, допомагати робітникам-новаторам у розробці і впровадженні раціоналізаторських пропозицій.

Оскільки практика передбачає навчальну мету і закінчуються написанням (складуванням) та захистом звіту, студент зобов`язаний систематично вести робочі записи, які у подальшому будуть служити основою для складання звіту.

У робочих записах дається загальна характеристика  підприємства, детально описується технологія, організація, економіка виробництва, проведена суспільна робота. Відмічаються недоліки у роботі підприємства і даються рекомендації по їх усуненню.

2.3. Обов`язки керівника практики від академії

Керівник практики від академії:

- приймає участь у розподіленні студентів на бази практики;

- несе відповідальність за якість проходження практики і строгу

відповідальність її програмі;

- узгоджує з керівником практики від підприємства робочі місця та

календарний план проходження студентами практики;

- контролює забезпечення студентів-практикантів нормальними

умовами праці на побуту;

- керує науково-дослідною роботою студентів (НДРС);

- консультує студентів у період практики;

- виїжджає на місця практики у відповідності з графіком, який

затверджений на кафедрі;

- приймає залік по практиці;

- готує пропозиції по удосконаленню практики.

2.4. Обов`язки керівника практики від виробництва

Керівник практики від виробництва:

- розробляє разом з керівником практики від академії графік проходження практики студентами;

- несе відповідальність за своєчасне ознайомлення студентів-практикантів з положеннями по охороні праці і противопожежними заходами;

- забезпечує на період роботи практики студентам нормальні виробничі умови;

- керує роботою студентів під час практики;

- організує екскурсії на інші підприємства, а також відвідування пам`ятних та історичних місць;

- сприяє проведенню НДРС;

- контролює складення студентами звіту про практику, рецензує

його;

- видає на кожного студента-практиканта виробничу

характеристику;

- вносить пропозиції керівнику практики від академії про удосконалення практики.

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ, СКЛАДАННЯ ЗВІТУ

Основна мета навчально-професійної практики – набути робочу професію та практичні навики на робочих місцях у складі бригад або окремих ланок під керівництвом висококваліфікованого робочого, який назначений начальником цеху за узгодженням з керівником практики від академії. Крім цього, студент, працюючи на одній із дільниць виробництва, зобов`язаний ознайомитись зі всім виробництвом.

Під час практики студент зобов`язаний:

- закріпити теоретичні знання, отримання під час навчання в

академії шляхом глибокого вивчення передових технологій на

підприємстві;

- вивчити роботу основного обладнання, ознайомитися з заходами

по винахідництву, раціоналізації, а також по техніці безпеки.

По закінченню практики студент зобов`язаний отримати розряд по одній-двох робочих спеціальностях.

3.1. Зміст практики

Виробнича частина практики передбачає вивчення виробничої діяльності підприємства та технології виробництва продукції за такою програмою:

- структура і потужність підприємства. Назва і кількість основних та

допоміжних цехів. Основна номенклатура виробів, що

виготовлюється;

- формування залізобетонних виробів. Класифікація бетонних

сумішей за формувальними властивостями. Методи формування

виробів, форми, що застосовуються для формування.

Віброобробка бетонних сумішей. Обладнання універсальних

формувальних машин;

- прискорення твердіння бетону. Ефективність теплової обробки.

Пропарювання при атмосферному тиску. Теплова обробка в

автоклавах. Режими тепловологісної обробки бетону;

- бетонозмішувальне відділення підприємства (БЗВ). Схема БЗВ.

Надбункерне та бункерне відділення. Дозувальне відділення.

Змішувальне відділення. Контроль якості бетонної суміші;

- армування залізобетонних виробів. Види арматурних сталей.

Зберігання і маркировка арматурної сталі. Очищення, правка і

різка катанки на автоматичних правильно відрізних станках. Різка

та гнуття стержневої арматури;

- методи зварювання арматури. Машини для контактного

електрозварювання арматурних сіток та плоских каркасів;

- дугове електрозварювання стиків та арматурних каркасів

обладнання для дугового електрозварювання;

- поняття про попередньо напружені залізобетонні конструкції.

Виготовлення та натягування арматурних пучків, дротяних

пакетів, стержневої та дротяної арматури;

- способи виготовлення закладних деталей. Їх захист від корозії;

- склади в`яжучих. Схема складу. Технологічне обладнання.

Організація розвантаження в`яжучого із залізничного транспорту

та автотранспорту;

- склади заповнювачів. Схема складу. Технологічне обладнання.

Організація розвантаження заповнювачів;

- склад готової продукції. Схема складу. Технологічне обладнання.

Схеми складування виробів у залежності від їх виду.

Навантаження виробів на залізодорожній транспорт та

автотранспорт.

Суспільна та науково-дослідна частини практики проводяться відповідно рекомендаціям, які приведені у підрозділі 2.1.

Завдання виробничих екскурсій – ознайомити студентів з тими технологічними процесами виробництва матеріалів та виробів, з якими вони не мали можливості ознайомитися на підприємствах при проходженні навчально-професійної практики.

Виробничі екскурсії проводяться групами під керівництвом керівника практики від академії або від підприємства відповідно з графіком проходження практики. Передбачаються також екскурсії для ознайомлення з пам`ятними та історичними місцями.

3.2. Вимоги до звіту

Після закінчення навчально-професійної практики студент зобов`язаний представити звіт у обсягу 40…50 сторінок. Звіт повинен бути лаконічним та ілюстрований кресленнями, таблицями, графіками, фотографіями. Не допускається використовувати креслення, ескізи, схеми та рисунки, які взяті з технічної документації підприємства. Текст звіту потрібно писати чорнилами на аркушах стандартного паперу з однієї сторони, оставляючи поле зліва 25 мм. Всі малюнки, креслення та фотографії нумерують і на них роблять зсилки у тексті.

При написанні звіту студент зобов`язаний показати свою підготовленість до подальшого навчання та роботи, здібність критично аналізувати вивчену технологію, а також уміння застосувати теоретичні знання при вирішенні практичних задач.

Звіт складається на основі робочих записів, які студент веде з перших днів перебування на практиці. При цьому, студент зобов`язаний критично відноситися до діючої технології виробництва виробів, привести як позитивні і негативні її сторони, дати рекомендації по її підвищенню ефективності виробництва.

Розділення матеріалу за розділами звіту повинно бути наступним.

Розділ 1. Загальні відомості про підприємство. Характеристика продукції, що випускається, її призначення.

Розділ 2. Приготування бетонних сумішей. Формування залізобетонних виробів.

Розділ 3. Прискорення твердіння бетону. Установки для теплової обробки виробів.

Розділ 4. Армування залізобетонних виробів. Види арматурних сталей. Технологічне обладнання для використання арматурних робіт.

Розділ 5. Склади складових бетону. Механізація складських робіт.

Розділ 6. Склади готової продукції. Схема складу. Технологічне обладнання складу.

Розділ 7. Науково-дослідна частина.

Розділ 8. Суспільна частина.

Матеріали звіту повинні бути переплетені, мати титульний лист та зміст.

Готовий звіт підписує керівник практики від виробництва і його підпис завіряється круглою печаткою. Після цього звіт перевіряє керівник практики від академії.

Студент захищає звіт на виробництві перед комісією, яку призначає головний інженер підприємства, у присутності керівника практики від академії, комісія оцінює виробничу та суспільну практику студента, а також звіт по чотирьохбальній системі. Загальна оцінка виставляється на титульному листі звіту з підписами всіх членів комісії.

Якщо студент отримав незадовільну оцінку за звіт, він зобов`язаний пройти практику повторно. Захищений звіт студент здає на кафедру.

4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ

ПРОХОДЖЕННІ ПРАКТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

4.1. Загальні положення

Зразу ж по прибутті на підприємство, кожний студент зобов`язаний пройти вступний інструктаж по техніці безпеки (проводить головний інженер підприємства або інженер по техніці безпеки). Про це робляться відповідні записи у журналі вступних інструктажів.

Зразу ж по прибутті у цех (безпосереднє місце проходження практики) студент зобов`язаний пройти інструктаж на робочому місці (проводить начальник цеху або майстер) з занесенням відповідних записів у журналі інструктажів на робочому місці.

За невиконання вимог по техніці безпеки, з якими студент ознайомився у процесі інструктажу, він несе відповідальність у дисциплінарному порядку.

Студент зобов`язаний запам`ятати такі загальні правила:

-    виконувати тільки доручену роботу;

-    не працювати на несправному обладнанні і несправним

інструментом;

-    використовувати обладнання, пристосування та інструмент

тільки по їх призначенню;

-    при отриманні травм на виробництві негайно звертатися до

медпункту і поставити до відома адміністрацію цеху

(підприємства).

4.2. Техніка безпеки на робочому місці

Студент зобов`язаний пам`ятати, що:

-    вироби та інструменти необхідно розташовувати так, щоб

користування ними не викликало лишніх рухів рук та корпусу

тіла;

-    необхідно укладати заготовки та вироби в устойчиві штабелі, не

порушувати установлені габаритні розміри проходів;

-    потрібно утримувати робоче місце у чистоті і не допускати його

загромадження;

-    необхідно запобігати слизькості підлоги шляхом видалення

(витирання) розлитих рідин (масло, емульсія та ін.);

-  перед початком роботи необхідно перевіряти наявність захисних огороджень, що встановлюються у частин механізмів, які обертаються; використовувати екрани, окуляри для захисту від твердих часток, що відлітають (стружка, пісок, пил та ін.);

- потрібно одежу утримувати у належному (потрібному) стані: застебнути обшлаг рукавів та манжети брюк комбінезону, волосся прибрати під головний убір (кепку, берет та ін.);

- під час обслуговування працюючого станка з механізмами,  що обертаються, заборонено користуватися рукавицями (для попередження їх захвату).

4.3. Попередження від небезпечностей та шкідливостей:

- забороняється дотикатися до відкритих струмоведучих частин обладнання, а також до частин обладнання, що обертаються;

-   необхідно слідкувати за надійністю кріплення заземлення

(заземлюючого провідника до корпусу обладнання);

- забороняється піднімати вантаж більше допустимої норми: для робітників у віці 16…18 років: жінки –10 кг, чоловіки – 16 кг; для робітників у віці старше 18 років: жінки – 20 кг, чоловіки – 40 кг;

-   для захисту органу слуху необхідно користуватися наушниками;

-    при роботі з ручним вібраційним інструментом необхідно

користуватися рукавицями з віброізоліруючими прокладками;

-  при появленні сторонніх звуків на працюючому обладнанні (хрип, дребежання, стук) необхідно його виключити і викликати механіка;

-   для зменшення шкідливої дії вібрації на організм необхідно

виконувати установлений адміністрацією режим роботи та

відпочинку;

-  забороняється працювати на протягу; необхідно слідкувати за тим, що відпрацьоване повітря із пневмоінструмента відводилося в сторону від тіла працюючого;

- для захисту органів дихання необхідно використовувати при

необхідності респіратори чи противогази.

4.4. При використанні ручного і механізованого інструменту:

- необхідно перевіряти надійність насадки рукоятки на інструмент (наявність клинків у рукоятці молотка, металевих кілець на рукоятках напильників та ін.);

- включати механізований інструмент необхідно після установки його  в робочий стан;

- місця з`єднання шлангів зі штуцерами пневматичного інструменту необхідно закріпляти хомутами з натягувальними гвинтами (забороняється користуватися для цієї мети дротом);

- при прокладанні чи перенесенні шланга зі стиснутим повітрям необхідно слідкувати, щоб струмина повітря не попадали на людей.

4.5. Захист від ураження електричним струмом:

- у випадку виявлення несправності, яка погрожує пожежею або

нещасним випадком (обривання проводів, замикання на землю,

наявність напруги на корпусах електродвигунів та ін.), необхідно

прийняти міри, які попереджують небезпеку і повідомити про це

адміністрацію;

- забороняється дотикатися до відкритих струмоведучих частин;

- зміну плавних запобіжників та електроламп, що згоріли, повинен

робити тільки електромонтер;

- для попередження ураження електричним струмом забороняється

підходити ближче 8…10 м до проводу, який лежить на землі

(особливо у сиру погоду); про аварію необхідно терміново

повідомити адміністрацію;

- необхідно впевнитися про відповідність переносного

електроінструмента напрузі, на яку вони будуть включені (по

позначці на штепсельній розетці і на інструменті);

- необхідно відключати електроінструмент та інші прилади від

джерела струму при їх огляданні;

- для попередження ураження електричним струмом під час роботи

з електроінструментом потрібно користуватися гумовими

рукавицями або килимком.

4.6. Попередження пожежі:

- для попередження опіків та пожежі забороняється промивати

речовинами, що легко загоряються (ацетон, бензин та ін.), нагріті

поверхні, а також поверхні, які можуть бути під струмом;

- речовини, що загорілися, необхідно гасити вогнегасниками,

піском, водою та ін.;

- у випадку загорання одежі забороняється бігти, необхідно

постаратися скинути її з себе;

- дозволяється курити тільки у спеціально відведених місцях;

- відходи зі слідами масла необхідно збирати (складати) у

металевий ящик з кришкою;

- необхідно пам`ятати, що від вашої уважності та знань техніки

безпеки залежить ваше здоров`я і навіть життя.

## Список використаної літератури

- Комар А.Г. Строительные материалы и изделия. – М.: Высш. шк., 1983. –  487 с.

- Гоц В.І. Бетони і будівельні розчини. – К.: ТОВ УВПК, 2003. – 472 с.

- Баженов Ю.М. , Комар А.Г. Технология бетонных и железобетонных изделий. – М. : Стройиздат, 1984. – 672 с.

- Печеный Б.Г. Битумы и битумные композиции. – М.: Химия, 1990. – 256 с.

- Грушко И.М., Глущенко Н.В., Космин А.В. Дорожно-строительные материалы. Сборник задач. – Харьков: Вища школа, 1987. – 96 с.

- ДСТУ Б В.2.7-66-98. Будівельні матеріали. Цементи. Номенклатура показників якості. – на зміну ГОСТ 4.214-80.

- СТУ Б В.1.1-55-94. ССНБ. Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни і визначення.

- ДСТУ Б В.2.7-32-95. Будівельні матеріали. Пісок щільний (плотный) природній для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови. – на зміну ГОСТ 8736-85, ОСТ 21-1-80, ТУ 218 Усср 438-92.

- ДСТУ Б В.2.7-75-98. Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні (плотные) природній для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови. – на зміну ГОСТ 8268-82, ГОСТ 10260-82, ГОСТ 23254-78, ГОСТ 26873-86.

- ДСТУ Б В.2.7-273:2011. вода для бетонов и растворов. Технические условия.

- ДСТУ Б В.2.7-114-2002. смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний. – на зміну ГОСТ 4799-69, ГОСТ 10181-76, ГОСТ 11051-70.

- ДСТУ Б В.2.7-69-98. смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости.

- ДСТУ Б В.2.7-69-98. смеси бетонные. Методы определения плотности.

- ДСТУ Б В.2.7-215-2009. Бетоны. Правила подбора состава.

- ДСТУ Б В.2.7-43-96. будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови. - на зміну ГОСТ 26633-91.

- ДСТУ Б В.2.7-214:2000. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. - на зміну ГОСТ 10180-78.